Protokol

Jméno, příjmení: Klára Baculáková

Studijní skupina: 1

Název práce

Smrkové dřevo

Datum:  10.10.2001
Teplota:  24°C

Relativní vlhkost vzduchu:  70%

1.Zjištění vlhkosti dřeva
a) Vzorky a pomůcky:

 váhy s přesností na 0,01g 

sušička umožňující regulování teploty

hranol dřeva 20(20(30mm

b) měřené veličiny:

m1….hmotnost ve stavu vlhkém 

m1=11,552g

m2….hmotnost ve stavu vysušeném

m2=5,242g

W….vlhkost dřeva v %

c) vzorce a dosazení:



[image: image1.wmf]100

2

2

1

×

-

=

m

m

m

W




[image: image2.wmf]%

120

373

,

120

100

242

,

5

242

,

5

552

,

11

=

=

×

-

=

W


d) závěr:  Vlhkost smrkového dřeva je 120%.

2.Určení meze vlhkosti v tlaku napříč vláknem

a)  vzorky a pomůcky:



posuvné pravítko, zkušební lis, dřevo 20(20


b)  měřené veličiny:



Fmax…….max. zatížení


Fmax= 27,6kN



a,b……..rozměry tělesa v mm

20(20



W……...vlhkost dřeva


W = 15%



(………opravný vlhkostní koeficient 
(=0,04



(W…….mez pevnosti v MPa




c)  vzorce a dosazení:




[image: image3.wmf]b

a

F

W

×

=

max

s




(w  pro 12% vlhkosti dřeva
 (12=(w(1+((W-12)( 




[image: image4.wmf]MPa

W

69

20

20

10

3

,

27

3

=

×

×

=

s




(W=69(1+0,04(15-12)(=77,28MPa


d)  závěr:  Mez pevnosti dřeva ve směru vláken pro 12% je 77,28 Mpa

3. Určení konvenční meze pevnosti v tlaku napříč vláknem

a)  Vzorky a pomůcky:


lis, ocelový zaoblený hranolek, snímač deformací, posuvné pravítko,  hranolek dřeva, ocelová podložka


b)  měřené veličiny:



a…... šířka zkušebního tělesa v mm



18….hodnota určené šířky od ocelového hranolku v mm



F……zatížení při příčném tlaku v tangenciálním(t) nebo radiálním(r) směru



W…..vlhkost dřeva



(…...opravný vlhkostní koeficient 


(= 0,04



(kW...konvenční mez v tlaku


c)  vzorce a dosazení:



[image: image5.wmf]a

F

kW

×

=

18

s



[image: image6.wmf]3

,

8

20

18

3000

=

×

=

kW

s

MPa




pro 12% 
(k12=(kW(1+((W-12)(

(k12=8,3(1+0,04(3)=9,296=9,3MPa


d)  závěr:  



Konvenční mez pro 12% je 9,3MPa.

4. Určení rázové houževnatosti v ohybu

a)  Vzorky a pomůcky:




posuvné pravítko, kyvadlové kladivo CHARPY


b)  měřené veličiny:




b, h……rozměry tělesa v r a t směru


30cm(20mm(20mm



m……..hmotnost kladiva
m = 19,38



a……...rameno kladiva
a = 0,8m



q……..tíhové zrychlení
q = 9,80665ms-1


(1……úhel výchylky pro počáteční polohu
(1=69°12‘



(2……úhel překyvu
(2=56°



W……vlhkost 15%



AW…..houževnatost




(……opravný úhel 
(=0,02



Q……práce potřebná na přeražení vzorku


c)  vzorce a dosazení: 


Q = q(m(a((cos(2-cos(1)



A12=Aw(1+((W-12)(

[image: image7.wmf]2

5171

,

0

2

30

03

,

31

-

=

×

=

=

Jcm

bh

Q

A

W






Q=9,80665(19,38(0,8(cos56°-cos69°12‘)=31,03J


A12=0,5171(1+0,02(15-12)(=0,548126=0,55Jcm-2


d)  závěr:  


Rázová houževnatost byla zjištěna 0,55Jcm-2.

D








PAGE  
2

_1064470314.unknown

_1064470673.unknown

_1064472694.unknown

_1064479850.unknown

_1064471156.unknown

_1064470536.unknown

_1064469881.unknown

