Technická zpráva:
1) Geometrie navrhovaného prvku:

Skladebná délka

L = 21 m.

Osová vzdálenost nosníků
a = 6 m.
Navrhoval se předpjatý střešní vazník na rozpětí 21 m. Rozměry byly navrženy: šířka 500 mm a výška 1500 mm. Vazník má tvar I nosníku s náběhy. Stoji má tloušťku 160 mm. Je navržen z betonu C35/45 pro prostředí XC1, předpínací lana budou použita typu Y1770S7-16,0-A a betonářská výztuž B500B.

2) Zatížení:

Stálé zatížení budou tvořit střešní panely, které budou vyvozovat zatížení gl,1 = 2,50 kN/m2 a střešní plášť vyvozující zatížení gl,2 = 1,05 kN/m2.
Proměnné zatížení – sníh bude působit zatížením q = 1,00 kN/m2.

Zatěžovací šířka je 6 m.

3) Výpočet vnitřních sil:

Pro výpočet vnitřních sil byl zvolen model prostého nosníku o rozpětí 20,7 m. Vnitřní síly byly spočítány dle zásad stavební mechaniky.

4) Návrh výztuže:

Sedmidrátová lana třídy A typu Y1770S7-16,0-A. Lana jsou navržena ve dvou řadách nad sebou. Celkem je navrženo 11 lan. V dolní řadě 6 lan, v horní 5 lan. Osová vzdálenost lan: viz.schéma vyztužení vazníku. 
Krycí vrstva lan betonem je od spodního okraje 50 mm, od boční strany 70 mm.

Separace lan bude provedena do vzdálenosti 2,78 m od líce vazníku.

5) Ve výpočtu byly uvažovány krátkodobé a dlouhodobé ztráty:

Napětí ve výztuži po 50 letech σ∞ = 1130,75 MPa (od dlouhodobých účinků a včetně ztrát pružným přetvořením betonu). σ*∞ = 1175,31 MPa (od dlouhodobých účinků bez pružného přetvoření betonu).
6) Betonářská výztuž:

Betonářská výztuž byla navržena z oceli B500B. Podélná výztuž ØR16 a ØR10, třmínky ØR10 dvoustřižné a konstrukční třmínky ØR10 po 300 mm.
Krytí třmínků betonem je navrženo 30 mm pro prostředí XC1.
7) Technologie výroby:

Vazníky budou vyrobené jako předem předpjaté na předpínací dráze s podlahovým topením. Vazník bude předepnut po 24 hodinách, kdy beton již dosáhne 70% pevnosti v tlaku. V období 1 den až 28 dnů bude vazník umístěn na skládce, 28.den bude zabudován do konstrukce a budou na něj položeny střešní panely, 45.den bude vyhotoven střešní plášť. Od 60.dne bude na konstrukci působit proměnné zatížení.

Krycí vrstva výztuže betonem je 30 mm. Beton C35/45 s velikostí zrna max.16 mm. Urychlování tvrdnutí betonu bude provedeno pomocí proteplování na maximální teplotu 70°C se současným zakrytím tepelně izolační plachtou.

8) Vnesení předpínací síly:

Maximální předpínací síla v pistoli při napínání lan σp,max = 1416 MPa. Počáteční předpínací síla 
Pm0 = 2024,19 kN. Předpínací síla se vnáší do prvku po 24 hodinách po zabetonování, kdy beton již dosáhne 70% své pevnosti v tlaku. Vnášet předpínací sílu do betonu je třeba postupně, symetricky v průřezu dílce a řez lan provádět co nejblíže u konců dílce.
9) Odbednění, manipulace a umístění na skládku:

Vazník bude odbedněn po 24 hodinách, bude provedena oprava případných výrobních vad a obroušení povrchu. Poté bude prvek umístěn na skládku, kde bude uskladněn 28 dní. Při manipulaci musí být vazník stále ve svislé-výrobní poloze a manipulaci je možné provádět pouze za montážní úchyty. Podložení vazníku na skládce dle zvyklostí prefy (dřevěné nebo pryžové podklady po jednom na konci vazníku). Není možné ukládat vazníky na sebe. Vždy vedle sebe. Transport na staveniště musí být rovněž ve svislé poloze.
10) Osazení a zatížení nosníku:

Po 28 dnech bude zabudován do konstrukce a budou na něj položeny střešní panely, ve 40. dnu bude vyhotoven střešní plášť. Od 60. dne bude na konstrukci působit proměnné zatížení.
VUT Brno, fakulta stavební
Martin Králík

C1NPS1

Prosinec 2009

