10. Dřevo jako stavební materiál (vlastnosti dřeva)

- patří mezi nejstarší stavební materiály - obydlí, mosty (trámový most v Římě r.1625 př.n.l, r.1454 most přes Labe v Litoměřicích)

- problém tesařské spoje - oslabují základní profil

- přechod na příhradové konstrukce z trámových

- průmyslové objekty, zemědělské stavby, sportovní haly, výstavní pavilony, věže, stožáry,  rozhledny, mosty, lávky, ...

- dimenzování - do 19.stol. pouze na základě zkušeností

20.stol statické výpočty, snaha o úsporu hmoty a kombinace s jinými materiály

- 29% listnaté stromy  x 71% jehličnaté  x  50%smrk  x  15%borovice  x  15%buk  x  7%dub

- fyzikální vlastnosti dřeva - lepší vlastnosti má dřevo rovnoběžně s vlákny

- základní podmínky působení -  vlhkost dřeva do 12% a teplota do 25˚C

- součinitel podmínky spolupůsobení - ovlivňuje únosnost

- vlastnosti - jsou v různých směrech různé 
- tepelná vodivost - velmi malá, výhodný tepelně izolační materiál

- lehká opracovatelnost

- velmi dobrá pevnost při velmi malé objemové hmotnosti

- nevýhody: snadno podléhá živočišným a biologickým škůdcům, atmosférickým vlivům, je hořlavé, mění svůj tvar s vlhkostí..
- modul pružnosti 10GPa dřevo měkké, 12,5GPa dřevo tvrdé

- velmi dobrá pevnost při velmi malé objemové hmotnosti

- má různé vlastnosti v různých směrech = anizotropie: při zkoumání vlastností je třeba respektovat jednotlivé směry (roviny) - podélný ve směru vláken *, kolmý na vlákna resp. napříč vláken v radiálním směru, kolmo na vlákna v tangenciálním směru 


*) v tomto směru má dřevo největší pevnost, tuhost, nejmenší deformace od účinků teplot - vysychání, bobtnání 

- modul pružnosti: rovnoběžně s vlákny 10 000 MPa, Kolmo na vlákna 300 - 600 MPa

- tepelná vodivost 0,121 - 0,163 W/m/K
- tepelná roztažnost ve směru vláken 5,4*10-6K-1 a napříč vláken 34,1*10-6K-1
- objemová hmotnost dřeva je závislá na množství vody, které obsahuje


měkké asi 500 kg/m3

tvrdé asi 900 kg/m3
[image: image1.png]SIGMA
[MPa]

MEZ
UMERNOSTI

MEZ PEVNOSTI

PRUZNE -
-VAZKO -
-PLASTICKA
OBLAST

PRUZNA OBLAST EPSILON [%]




Ovlivňující vlastnosti: vlhkost



měrná hmotnost



hořlavost



akustické vlastnosti                                                                                  
