Technologie betonu - na intranetu materiály

značení betonů

EN 206 beton (ČSN EN - 206-1 rok 2003)

třídy betonů:


určuje pevnost v tlaku


př.:C8/10, C12/15, C16/20, ..., C100/115


pevnost v tlaku - válcová/krychelná


válec v-300 d=350


krychle hrana =150

nekonstrukční betony


- pro nosné konstrukce, nenosná výplň, málo namáhané základy


- prostý beton

 
- C8/10, C12/16

konstrukční beton


- C16/20 až C50/60


- stropní deska, podlaha, nosné prvky 


- železobeton, beton s výstuží

vysokopevnostní betony 


- C50/60 až C100/115 


=HSC (High Strenge Concrete)

lze vyrobit i beton s pevností 250MPa (evropa 300MPa)

objemová hmotnost r [Kg/m3]


2000-2500 kg/m3 - obyčejné betony


2600-5000 kg/m3 - těžké betony, stínění radioaktivity


lehké betony 
- LC8/9-LC80/88




- vylehčení konstrukcí




- r=800-2000kg/m3

C20/25


čerstvý beton - stav, který je od namíchání...


3-10hodin doba tuhnutí

konzistence (zpracovatelnost) - číselné vyjádření zda je beton litý, zavlhlý, měkký, ...

metody měření konzistence:


metoda sednutí kužele S1-S4



kužel v = 300mm



S3 nejlepší beton pro dopravu a pro pumpu 100-150mm


metoda rozlití kužele F1-F4



měkký --> litý beton



F3 - 400-480


metoda VeBe



stupeň zhutnění - málo používaný

C20/25 = S3


zkoušky se provádí po 28 dnech zrání (teplota vzduchu 20°C, vlhkost 98%, teplota vody20°C)

Stupeň vlivu prostředí

-X0 - základní prostředí


- koroze vlivem karbonatace XC1-4


CO2 snižuje pH betonu


zdraví beton pH=12,5 => ocel nekoroduje


vliv CO2 --> pH klesá -->ztrácí schopnost pasivace(ocel koroduje)


- koroze vlivem chloridů XD1-3


vliv solí, vznik elektrolytu, --> koroze oceli


- koroze vlivem mořské vody XS1-3


- působení mrazu a rozmrazování XF1-4


- chemické agresivní prostředí XA1-3



kapalné - spodní vody, kontaminovány *



plynné - náhodné



pevné - náhodné, sklady hnojiv



* negativní látky působící na beton obsažené v H2O, 

sírany - hnojení

pH - kyseliny

CO2 - uhličitany = velmi agresivní

dusičnany, amoniak

hořečnany


ochrana primární

ochrana sekundární - nátěry - epoxidy

XF+XA musí být vodotěsný

