1.2 Pálené cihlářské prvky pro vodorovné (stropní) konstrukce

-stropní desky, např. desky HURDIS s patkami

-stropní vložky pro skládané stropy např. typu MIAKO

-prvky pro prefabrikované keramické překlady a nosníky

-keramické dílce pro stropní konstrukce, např. ARMO

1.2.1 Trámečkové stropní konstrukce

-desky HURDIS = podélně děrované cihelní desky s kolmými (typ 1) nebo šikmými (typ 2) čely; délka nejčastěji 1080 mm a 1180 mm, šířka 250 mm, výška 80 mm, zkosení šikmých čel u typu 2 je 60°, CSD HUDRIS 2 1200- stropní desky HURDIS se šikmým čelem délky 1180 mm

Kolmé čelo-uložení jen na dolní příruby ocelových nosníků

Šikmé čelo-uložení mezi prefabrikovanými keramickými nosníky (HF), mezi železobetonové předpínané nosníky (HATTRICK) nebo do cihelných patek nasazených na dolní přírubu ocelových nosníků

-stropní vložky MIAKO=délka 250 mm, šířka 525 a 400 mm, výška 150, 190 a 230 mm a výška ozubu je 65 mm, na nosníky typu KPZT nebo KT-CH

-keramické nosníky=z tvarovek ve tvaru u 160*60 mm a délky 250 mm, vložením ocelové výztuže (žebříčku) a zabetonováním betonem C 25/30, vyrábí se do délky 1750 až 8250 mm

-podobně se vyrábějí i překlady, ale bez vystupující výztuže, z pálených keram. Tvarovek ve tvaru u

1.3 Pálená střešní krytina

-tažená na vakuovém šnekovém lisu-většinou bobrovky s různým zakončením o rozměrech 380*180 mm bez drážek, bezpečný sklon střechy pro bobrovky s krytím je 30°

-ražená má podélné i příčné drážky pro snížení rizika přítoku vody ve spoji tašek, různé tvary s krycí délkou 290/390 mm a šířkou 200/230 mm a hmotností od 2,7 do 3,7 Kg. Bezpečný sklon střechy pro každý konkrétní typ krytiny a těsnost prostředí (při použití vodonepropustné folie se požadavek na minimální sklon střechy snižuje)
-různé velikosti-číslo za názvem tašky

2. Keramické obkladové prvky-dělení

-dělení podle nasákavosti (třídy 1, 2, 3) a způsobu výroby (třídy a, b)

2.2 Technologie výroby KOH

2.3 Vlastnosti keramických obkladových prvků

2.3.1 Označování a rozměry KOP

-příklad označení: Bla M 25 cm* 12,5 cm (W  240 mm* 115 mm*10 mm) GL

2.3.2 Obrusnost

-schopnost neglazovaného KOP odolávat abrazivním účinkům

-stanovuje se objem obroušeného střepu při zkoušce, v mm3
-obytné místnosti max 540 mm3, restaurace max 345 mm3
Otěruvzdornost

-schopnost glazovaných KOP odolávat abrazivním účinkům

-hodnota odolnosti proti otěru- stupeň PEI- škála 1 až 5 (nejlepší) u ISO normy

-doporučeno: PEI 1/3 do interiérů, PEI 4/5 bez většího omezení
