Charakteristiky složek betonu

Cement

-portlandský-CEM 1: velký a rychlý vývin hydratačního tepla, nejsou odolné proti agresivnímu prostředí, betony mají rychlý nárůst pevností pro vyšší pevnosti C 20/25, používání v pevnostních třídách 42,5; 52,5; 28 dní v tlaku
-portlandský struskový- CEM 2 B/S, 32,5; 42,5: max. C 25/30, n9yk7 v7vin tepla-pomalejší, betonáže objemných konstrukcí, vhodný pro agresivní chem. prostředí XA 123

- CEM  3 A/S 32,5; 42,5

- popílkové- pomalejší, vhodné pro agr. prostředí

-vysokopecní CEM 4 32,5; 42,5: silniční stavby, vozovky, vyšší pevnost v tahu za ohybu

-síranovzdorný: vysoký obsah síranu ve vodě, >3000 mg/l

-hlinitanový: použití pro žárobetony, rychlý nárůst pevností, nesnáší teplo a vlhko
-hustota=3100 kg/m3
-w=V/C=0,19

Kamenivo

-obyčejné hutné hustota=2500/3100 kg/m3
-těžké hutné, 3000/4200kg/m3, 0,5% vyráběných betonů

-lehké pórovité, <1900, liapor 800 kg/m3
-podle velikosti: drobná </= 4mm, hrubá > 4mm <32mm

-frakce: 

0-4 drobná

4-8

8-16

16-22

-podle původu: -těžená-z vody- tvar kulatý, hladký povrch, kvalitní, dobrá čerpatelnost
 -kopaná ze stěny- drsnější povrch, protáhlý tvar, ostrý

 - pro vysoké pevnosti-čistá, praná, drcená
a)   objemová hmotnost

sypná hmotnost

mezerovitost (ovlivňuje množství cementového tmelu)

pórovitost

nasákavost

pevnost
b) tvarový index- soulad zrn
 granulometrie- vyjádření zastoupení jednotlivých velikostí zrn ve frakci kameniva, sí´tový rozbor, čára zrnitosti, dolní mezní, horní mezní, pásmo doporučené zrnitosti

Přísady

-chemické látky, plastifikační přísady, ztekucovací přísady, stabilizační, provzdušňovací, urychlovače či zpomalovače tuhnutí, tvrdnutí, těsnící
-chem. přípravky (práškové, tekuté) přidávající se během výroby betonu, které modifikují vlastnosti čerstvého a nebo ztvrdlého betonu-malty

dávkování max do 5% z hmotnosti cementu, 2/50g na kg cementu

-použitím přísady neuděláme ze špatného betonu dobrý

-přidáním přísady do kvalitního betonu jeho vlastnosti ještě vylepšíme

-plastifikační a ztekucovací přísady: 

1)zlepšení zpracovatelnosti (konzistence) čerstvého betonu-omezení vibrace

2)snížení dávky záměsové vody (redukce w- zvýšení pevnosti a trvanlivosti)

3)snížení dávky vody a cementu- snížení smrštění, dotvarování, ekonomické

